### N07A Acabado Nitro-sintético REF:207

NEGRO MATE Y NEGRO SATINADO

#### DESCRIPCIÓN

Se trata de una pintura de acabado, basada en resinas nitrocelulosicas combinado con resinas alquidicas.Junto con oxidación de la resina alcidica, posee buena retención de brillo y color. No debe usarse en presencia de grasas y aceites vegetales o animales, no resiste los hidrocarburos aromáticos, cetonas, ni otros disolventes con similar capacidad de agresión.

#### CAMPOS DE APLICACIÓN

Para protección de superficies metálicas y de albañilería en exteriores e interiores.Como capa de acabado en medios con agresión ambiental  moderada.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Acabado: | Satinado y Mate |
| --- | --- |
| Color: | Negro |
| Peso especifico: | 1.1-1.2 Kg/l |
| Volumen sólidos: | 30-33% ( según matíz ) |
| Punto de inflamación: | 12ºC SETA-FLASH Copa cerrada |
| Rendimiento: | 8-10 m2/lt ( 30-35 micras secas ) |
| Secaje: A 10ºC: A 23ºC: | Al tacto 30 min 20 min |

#### MODO DE EMPLEO

| Método de aplicación: | Brocha P.Aerografica Airless |
| --- | --- |
| Dilución orientativa: | - 10-15% 5-6% |
| Diámetro boquilla: | - 3m/m ,018”-,021” |
| Presión boquilla: | - 4atm 175 atm |

Condiciones de aplicación:

Las que se derivan de la practica normal de un buen repintado. Puede aplicarse en condiciones de temperatura por debajo de 0ºC.Las superficies a proteger deben estar libres de condensación o de hilo.

Observaciones:

La temperatura máxima de uso continuado es de 60ºC.Esporádicamente puede resistir 70-80ºC.

#### SEGURIDAD

Contiene Xileno e Hidrocarburos aromáticos.Producto toxico por inhalación e ingestión.Evitar el contacto con la piel, mucosas y ojos.Aplicar con ventilación adecuada y protección respiratoria.